3.03.1010 Бетон

Полимерная композиция «Силор-Ультра»  представляет собой подвижную жидкость.

При нанесении на поверхность бетона и  других пористых строительных материалов она проникает в их объем и полимеризуется  там, при этом образуется новый композиционный строительный материал, обладающий комплексом ценных свойств и обеспечивающий:

- Герметизацию и гидрофобизацию, непроницаемость для воды, хлоридов и солей ;

- Обеспечивается паропроницаемость ;

- Упрочнение пропитанного слоя, повышение трещиноустойчивости и устойчивости к  ударам ;

- Обеспечивается  ремонт дефектов и трещин ;

- Многократное снижение истираемости, полное обеспыливание ;

- Стойкость к  знакопеременным нагрузкам, повышение морозостойкости ;

- Устойчивость к действию агрессивных сред химического и биологического происхождения ;

- Покрытие не горит и не дымит ;

- После полимеризации не токсично, разрешен контакт с питьевой водой, пищ.продуктами.

| Температура нанесения | от -20 до +60 оС |
| --- | --- |
| Температура эксплуатации | от -60 до +100 оС |
| Расход | 0,2-1,0 кг/м2 |
| Технологий производства работ | Малярные работы |
| Удельная плотность | 1-1,1 кг/л |
| Время полимеризации | 2-12 часов |
| Время отверждения | 2-5 суток |
| Водонепроницаемость обработанного бетона | более 20 W |
| Адгезия к бетону | Не менее 3,2 Мпа |
| Водопоглощение | 0 ,03 % |
| Истираемость образцов тротуарной плитки с 1 слоем «Силор-Ультра» | 0,06 г/см2 |
| Морозостойкость | Более 400 циклов(есть 800) |
| Долговечность | Не менее 25 лет |

Расход и глубина пропитки может быть различной и зависит от условий эксплуатации и пористости бетона.

Преимущества и особенности применения материалов :

- экологически чистые.

- обрабатываемые материалы – металлы, бетон, сибит, рубероид, дерево и пр.

- применять материалы можно от -20°C,

- «Спрут»  клеит под водой, в условиях повышенной влажности,

- материалы сертифицированы и производятся в России.

- способы нанесения – малярные работы, инъектирование, пропитывание.

- легко пигментируются и декорируются.

«Силор-Ультра» используется для

- пропитывание ж/бетона (вплоть до сквозного проникновения ) для упрочнения ,

- устройство гидроизоляции , ликвидации активных течей,

- лечения трещин,

- усиление, ремонт и восстановление  конструкций,

- купирования скрытых очагов коррозии бетона и арматуры,

- обеспечения адгезионного мостика при восстановлении геометрии,

- антикоррозийной, абразивоустойчивой химостойкой защиты ,

- получения лакокрасочного покрытия с пропитывающим упрочняющим эффектом,

- герметизации швов ,

- модифицирования цементно-песчаных смесей в полимербетоны с необх. характеристиками

- устройство полимерных  полов, фасадов, кровель