| Герметизация шва на металлической кровле 1. Очистка поверхности, уборка мусора, обеспыливание, максимально убрать старое лакокрасочное покрытие, поверхность лучше иметь сухую. 2. Грунтование «Силор-Ультра». 200 грамм на 1 кв.м. Если имеется неочищенная ржавчина, старое лакокрасочное покрытие , то грунтовать «Силор-Ультра-Гр», 200-300г/кв.м. 3. Приклеивание компенсатора (лавсан, стеклоткань, резина) полимером-эластомером «Силор-Ультра-УТКМ» 4. Финишное покрытие «Силор-Ультра-УТКМ» , «Силор-Ультра-У» (пигмент - алюминиевая пудра) Расход 250-400 г/кв.м. 5. Можно выполнять при отрицательной температуре, срок полимеризации – сутки . Срок работы эластичного покрытия – более 20 лет |  |
| --- | --- |