3.03.1010 Металлы

Полимерный клей «Спрут»   с 1976 года клеит металлы даже под водой и в среде нефтепродуктов  и представляет собой  гибридную полимерную систему.

Адгезионная прочность к подложке, Мпа

| сталь Ст3 | До 40,0 |  | бронза | 36,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сталь Ст3 под водой | 10 -12 |  | латунь | 38,0 |
| Сталь Ст3 в среде нефтепродуктов | От 10 |  | алюминий | до 30,0 |
| бетон сухой | до 8 |  | дюралюминий | до 40,0 |
| бетон мокрый | 2 - 3 |  | чугун | 35 |

Особенности и преимущества «Спрут»:

- Не требуется грунтования , «Спрут» - прекрасный грунт для других материалов ;

- Восстанавливает металлические конструкции (в т.ч. судовые)  любого уровня деградации ;

- Ремонт металлических и ж/бетонных  труб и  конструкций под водой , под давлением.

- Скорость полимеризации легко изменять от 1 минуты до суток ;

- «Спрут» - основа для производства композитных материалов ;

- «Спрут» - основа систем  усиления металлических и железобетонных конструкций ;

- «Спрут»  склеивает практически все материалы в любой последовательности ;

- На основе «Спрут» производят химостойкие, абразивоустойчивые, упрочняющие покрытия;

- Удельный износ покрытий на основе «Спрут»  21,3-30,5 см/кВт*час. (современные шины :  250)

- Адгезия льда к покрытию на основе «Спрут» в 6 раз меньше чем лед к стале.

- После полимеризации не токсично, разрешен контакт с питьевой водой, пищ.продуктами.

Полимерные материалы «Силор-Ультра» - подвижные жидкости

- пропитывают очаги коррозии арматуры, в том числе и скрытые,

- герметизируют микро- и макро- трещины, скрытые каверны

- пигментируются и декорируются

- обеспечивают антикоррозионную защиту.

Полимерные эластичные материалы «Силор-Ультра-Г», «Силор-Ультра-УТКМ»

- герметизация свищей (малонапорных , волосяных , высоконапорных (до 40м/сек)

- герметизация деформационных швов, трещин.

- склеивание узлов работающих в условиях вибро- и ударных нагрузок .

Полимерный комплект - «Силор-Ультра-Гр» + «Силор-Ультра-У»(пигментируеются)

Антикоррозионное  и декоративное покрытия как для новых металлоконструкций  так и для защиты металлоконструкций в условиях, исключающих возможность тщательной очистки металла от коррозии, остатков старого лакокрасочного покрытия и влаги.

Грунт «Силор-Ультра-Гр» обладает высокой липкостью и прочно приклеивается к металлу, продуктам его коррозии, остаткам любых лакокрасочных материалов как в сухом, так и во влажном состоянии , образуя после отверждения  высокоэластичную липкую пленку. После нанесения лицевого слоя «Силор-Ультра-У» жесткость пленки увеличивается. Такое свойство грунта «Силор-Ультра-Гр» исключает возможность его отслаивания  от поверхности металла при любых механических воздействиях на покрытие. Высокая эластичность грунтовочного слоя предотвращает появление усадочных внутренних напряжений при отверждении лицевого слоя, которые наблюдаются для покрытий других типов. Наличие в составе грунта водорастворимого ингибитора коррозии  исключает возможность коррозии металла даже в том случае, если отсутствуют условия полного контакта грунта с поверхностью металла вследствие наличия на нем продуктов коррозии или остатков лакокрасочных покрытий. Любая влага, проникшая каким-либо путем  к поверхности металла, будет насыщена ингибитором коррозии и не сможет вызвать коррозию металла.

Преимущества и особенности применения материалов :

- экологически чистые.

- обрабатываемые материалы – металлы, бетон, сибит, рубероид, дерево, кирпич  и пр.

- применять материалы можно от -20°C,

- материалы сертифицированы и производятся в России.

- способы нанесения – клеевые технологии, малярные работы, инъектирование, пропитывание.

- легко пигментируются и декорируются.