«Силор-Ультра-УТКМ»

##### РФ ТУ  5745-001-80773555-2007,  сертификат соответствия  N РОСС RU. CЛ10.Н00301

Гигиеническое заключение  №77.МО.01.574.П.003618.03.08 от 14.03.08  №1928931

Описание материала

Композиция “Силор-Ультра-УТКМ” является эластомером на полиуретановой основе. Представляет собой вязкую бесцветную жидкость, которая при контакте с воздухом преобразуется в стойкии резиноподобный материал и образует на обрабатываемой поверхности глянцевое влагонепроницаемое однородное покрытие, которое характеризуется повышенной устойчивостью к ударам, изгибам и другим физическим нагрузкам и обладает высокоэластичными свойствами (удлинение полимеризованной пленки до 600 %), что позволяет сохранять герметичность обрабатываемых конструкций при возникновении трещин.

Назначение материала:                                                                                                                Может использоваться как клей-герметик, связующее для высоконаполненных пластиков, эластомер для заделки швов и трещин, материал для устройства антикоррозионных и гидроизоляционных покрытий, испытывающих нагрузки и деформации.                 Отвержденный “Силор-Ультра-УТКМ” устойчив к действию солей, слабых растворов кислот, щелочей и растворителей.                                                                                               “Силор-Ультра-УТКМ” после полимеризации не токсичен.                                                    Поверхность, покрытая данным материалом, может контактировать с питьевой водой и пищевыми продуктами.                                                                                                                                                            Данная технология позволяет получать изделия с различными свойствами и формами. Для снижения внутренних напряжений в состав дополнительно могут быть введены наполнители (графит, коррунд, песок и т.д.).

Технология :                                                                                                                        Разработанная технология по применению эластомера на полиуретановой основе позволяет устраивать покрытия, которые одновременно с гидроизоляцией бетонных, оштукатуренных кирпичных поверхностей, испытывающих нагрузки и деформации, защищает их от коррозийного и разрушительного воздействия солей сульфатов, сульфидов, хлоридов и углекислотного газа.                                                                                   Таким образом, технология применения эластичных покрытий “Силор-Ультра-УТКМ” позволяет одновременно решить сразу несколько проблем :                                                                                      -  гидроизоляция поверхностей, испытывающих нагрузки и деформации;                                                                -  защита поверхностей от агрессивных сред (различные соли и газы, которые разрушают бетон, железобетоннные и металлические конструкции);                                                                                                                   -  защита и укрепление поверхностей от мелких трещин и дальнейшего разрушения.
- еще одним из вариантов применения материала является герметизация стыков, деформационных швов и мест примыканий, а также заполнение межпанельных швов.
- В 2001 году совместное со специалистами ОАО “Харцызский трубный завод” была отрабатана технология устройства внутреннего антикоррозионного защитного покрытия на полиуретановой основе.

-  в 2002 году на основе композиции “Силор-Ультра-УТКМ” было устроено внутренне покрытие градирни ТЭЦ-6 А/О«Киевэнерго». Акт об обследовании 2009г подтвердил хорошее состояние покрытия (2 свища на 28000кв.м.).

Характеристики эластичного покрытия “Силор-Ультра-УТКМ”

| Наименование параметра | Фактическое значение |
| --- | --- |
| Прочность на отрыв (ГОСТ 25945-87) “Силор-Ультра-УТКМ” — “Дерево” “Силор-Ультра-УТКМ” — “Бетон” “Силор-Ультра-УТКМ” — “Сталь 3” | 6,0 МПа 4,0 МПа 6,0 МПа (с грунтованием поверхности) 2,8 МПа (без предварительного грунт.) |
| Прочность при изгибе (ГОСТ 6806): “Силор-Ультра-УТКМ” — “Бетон” “Силор-Ультра-УТКМ” — “Сталь 3” | 6,2 Мпа |
| Адгезия к металлу (ГОСТ 15140) | не менее 1 балла при температуре 20 - 60 °С |
| Прочность при ударе (ГОСТ 4765) | 5 Дж |
| Морозостойкость (ГОСТ 10660-87) | более 400 циклов |
| Удельное электрическое сопротивление пленки, Ом*см | не менее 2*1012 |
| Стойкость к статическому воздействию сред при температуре 20 °С : в 5 % раствор Н2SO4 в растворе CaCO3 (насыщ.) | более 20 суток более 21 суток |
| Водонепроницаемость покрытия | W20(контрольный образец W8) |
| Водопоглощение покрытия | 0,03 % (контрольный образец 5,15 %) |
| Способ нанесения | кисти, валики, краскопульт |
| Срок службы покрытия | не менее 8 лет |
| Вид и особенности покрытия | изолирующее эластичное глянцевое покрытие с высоким содержанием нелетучих компонентов, обладает гидрофобными и защитными свойствами, стойко к механическим воздействиям. |
| Цвет: основной материал верхний слой покрытия | от бесцветного до светло-желтого может пигментироваться в любой цвет |
| Плотность материала | 1,15 г/см3 |
| Содержание сухого остатка | по объему - 70 +(-) 1 % |
| Срок службы покрытия | не менее 10 лет |

Стоимость материала  «Силор-Ультра-УТКМ» -  400 – 600 руб за кг.

#### Модификации на основе композиции «Силор-Ультра-УТКМ»

УТКМ  грунт – грунтовочный состав для бетонных и металлических поверхностей. Иногда применяется в качестве пропитки, если применение «Силор»  невозможно по причине химической несовместимости с основой.  Расход: 0,120 кг/м2

УТКМ – основной состав для защиты и гидроизоляции бетонных  и металлических конструкций. Обычно состав наносят в два слоя. Образует эластичную матовую пленку, с высокой способностью к деформациям. Рекомендуется наносить 2-3 слоя.  Расход: 0,300-0,750 кг/м2.

УТКМ - цинк – цинкнаполненный состав, применяется для антикоррозионной защиты металлических резервуаров, контактирующих с нефтепродуктами. Содержание цинка в составе создает требуемые показатели по электропроводным характеристикам покрытия.

Расход: 0,450-0,750 кг/м².

УТКМ-3 – эластичный герметик для заполнения деформационных швов, трещин с шириной открытия более 1 мм. Герметик имеет  относительное удлинение  от 50 до 200% и высокую адгезию к бетону ( до 2 МПа), металлу и др. поверхностям, это позволяет сохранить герметичность швов и стыков при высоких деформативных нагрузках. В состав можно вводить наполнители (резиновая крошка, аэросил, песок) для регуляции консистенции.

УТКМ-5 – двухкомпонентный состав для защиты и гидроизоляции бетонных  и металлических конструкций. Наноситься в 2-5 слоев. Образует тонкую глянцевую лаковую пленку. Для поверхностей с механическими нагрузками (полы) и конструкций, эксплуатирующихся в условиях среднеагрессивных сред. Расход на 1 слой 0,150/м2 г.

УТКМ-6  -  двухкомпонентная композиция, предназначенная для зашиты бетона и металла от высокоагрессивных сред (бытовая и техническая канализация, резервуары ГСМ). Может наноситься на влажную поверхность.

УТКМ - мг – состав с модифицированным графитом , применяется для защита от огня и теплового излучения , обладает огнестойкостью . Содержание графита  в составе создает требуемые показатели по горючести покрытия.  Расход: 0,450-0,750 кг/м².

Испытание защитного покрытия на основе полимерных композиций «Силор-Ультра»  и  «Силор-Ультра-УТКМ»  на устойчивость к агрессивным средам.

Испытания проводились в НИСИ в лаборатории «Химизация строительства»

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Эластичность пленки, мм. | 1 |
| 2. | Устойчивость пленки на аппарате У-3, см. | 50 |
| 3. | Теплоустойчивость пленки, С | 160 |
| 4. | Химическая устойчивость пленки за 7 дней в: |  |
| 4.1 | 3 % серная кислота | Устойчив |
| 4.2 | 25 % серная кислота | Устойчив |
| 4.3. | 3 % соляная кислота | Устойчив |
| 4.4 | 10 % соляная кислота | Устойчив |
| 4.5 | 3 % гидроксид натрия | Устойчив |
| 4.6. | 25 % гидроксид натрия | Устойчив |
| 4.7 | 5 % хлорид натрия | Устойчив |
| 4.8 | Морская вода | Устойчив |

Тех.рекомендации : Олег Альбертович Дучков   руководитель НФ НТЦ Р.А.Веселовского

8-913-475-95-96       почта: aaa164@mail.ru         сайт: http://aaa.gorodok.net/