3.03.1010 Дерево

«Силор-Ультра» - полимерная композиция (подвижная жидкость), которая проникает в поры дерева , заполняет микро- и макро- трещины и затем там полимеризуется, образуя новый композитный материал с повышенной прочностью и износостойкостью, с нулевым водопоглощением,  что значительно увеличивает   эксплуатационную пригодность  деревянных  конструкций.

Пропитка изделий из древесины увеличивает ее прочность, исключает возможность изменение ее объема при воздействии воды, исключает поражения ее грибками, насекомыми.

Пропитка деградированной древесины увеличивает ее прочность до десятков мегапаскалей.

Некоторые применения  дерево-полимера

- обделка  бассейна, кровля

- элементы фундамента

- пропитка дешевых пород древесины позволяет придать ей внешний вид  тяжелых, дорогих пород древесины

- пропитывание сгнивших опорных участков конструкций кровли позволяет восстановить геометрию узлов и обеспечить восстановление прочностных характеристик без замены

- пропитка полимерными композициями  увеличивает срок службы деревянных изделий. Например, пропитка полимерной композицией деревянных элементов окон  позволяет в несколько раз увеличить их долговечность.

- Пропитка деградированных деревянных или бетонных шпал непосредственно на месте их установки позволяет исключить необходимость их замены, а пропитка новых шпал значительно увеличивает срок их службы.

- Пропитка фанерной опалубки позволяет в несколько раз повысить ее оборачиваемость.

- полимерами легко ремонтировать и клеить изделия из дерева,

- полимерами «Силор-Ультра-УТКМ», «Силор-Ультра-Г» можно клеить дерево и металлы, бетон, кирпич в любых вариантах,

- пропитывание нагруженных узлов, мест креплений изделий из ДСП позволяет увеличивать срок функционирования изделий,

- можно работать по влажному дереву

Глубина пропитки может быть различной и зависит от условий эксплуатации.

Преимущества и особенности применения материалов :

- экологически чистые и нетоксичные, покрытия имеют разрешения на контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

- обрабатываемые материалы – металлы,бетон, сибит, рубероид и пр.

- применять материалы можно от -20°C,

- «Спрут»  клеит под водой, в условиях повышенной влажности,

- материалы сертифицированы и производятся в России.

- способы нанесения – малярные работы, инъектирование, пропитывание.

- легко пигментируются и декорируются.