Ремонт ж/б кровли   - Срок работы  покрытия – более  20 лет

Профессор Р.А.Веселовский на отремонтированной крыше. 2003год.

1. Очистка поверхности, уборка мусора, обеспыливание, обесжиривание, максимально убрать старое покрытие , поверхность лучше иметь сухую.

2. Грунтование «Силор-Ультра». 200-1000 грамм/кв.м.

3. Восстановление геометрии цементно-песчаной ремонтной смесью ,  в нее можно добавить 0,5 кг на 1 куб.м. «Силор-Ультра-Си» для получения полимербетона .

3. Деформационные швы  выполнять «Силор-Ультра-УТКМ»,  «Силор-Ультра-Г»  с  армированием (вспененая резина, рез.губка). Шов закрывать компенсатором  (лавсан, стеклоткань, резина)  пропитывая и приклеивая «Силор-Ультра-УТКМ».

4. Финишное покрытие – легко пигментируется ( рекомендуем алюминиевую пудру)

«Силор-Ультра-УТКМ», «Силор-Ультра-У» - эластичность

«Силор-Ультра-КМ» - более жесткое

Расход 250-500 г/кв.м. на один слой. Рекомендуем пару слоев.

5. Можно выполнять при отрицательной температуре,

срок полимеризации – сутки .

6. Основное  – малярные работы .

Эффекты от применения полимерных материалов при ремонте кровли:

- упрочнение; обеспыливание; гидрофобизация;

- непроницаемость для воды, хлоридов и солей;

- паропроницаемость;

- стойкость к знакопеременным нагрузкам;

- повышение трещиноустойчивости;

- повышение морозостойкости до 400 циклов ;

- антисептические свойства;

- снижение истираемости;

- простота применения;