### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение работ по герметизации швов

металлических и железобетонных конструкций зданий и сооружений

с применением герметика «Силор-Ультра» Г

I. Область применения

  - Настоящая типовая технологическая карта разработана в соответствии рекомендациями «Руководство по разработке технологических карт в строительстве»,  (ЦНИИОМТП, 1998 г.) на базе СНиП 3.01.01.85**  «Организация строительного производства».

1.2.Технологическая карта разработана для выполнения работ по  герметизации швов с применением композиции  «Силор-Ультра» Г .

1.3. Композиция «Силор-Ультра» Г является  полимерным материалом,  свойства которого  позволяют проводить работы   в  летнее и зимнее   время.

1.4. При привязке настоящей технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, удельный расход материала, калькуляция трудозатрат, использование средств механизации и приспособлений.

II. Технология и организация

выполнения работ

  - До начала проведения работ по герметизации швов с  применением полимерной композиции  «Силор-Ультра» Г .должны быть выполнены следующие действия:

2.2. Приготовление рабочего состава .

«Силор-Г» состоит из трех компонент : К1 – полиуретановая основа, К2 – полимерная добавка, К3 – отвердитель.

Наполнители приготавливаются на месте.

Наполнители :  Н1 - гашеная известь, консистенции как деревенская сметана. С течение времени он может загустевать, тогда в него требуется добавить немного воды, до образования необходимой консистенции.

Н2 – щелочь(NaOH) – добавляется для ускорения  полимеризации .

1 вариант: герметик средней эластичности:

1.  Приготовить компонент А (основной компонент) путем смешивания

компонента К1 – 100 массовых частей + компонента К2 – 50 массовых частей. Тщательно перемешать.

2 Приготовить Компонент Б (наполнитель-отвердитель) путем смешивания компонента Н1 – 100 массовых частей и К3 – 100 массовых частей.

3. Смешать Компонент А (Основной компонент) - 150 массовых частей и приготовленные ранее Компонент Б (отвердитель) – 200 массовых частей, тщательно перемешать до получения однородной массы.

4. Для получения необходимой консистенции, в зависимости от условий применения герметика (горизонтальные поверхности или вертикальные поверхности) в готовый состав вводят наполнитель. В качестве наполнителя можно использовать асбестовый порошок  или резиновую пудру. Полученный рабочий состав тщательно перемешать до получения однородной массы. Состав должен быть выработан в течение 45 мин. с момента его приготовления, т.е. до потери текучести.

2 вариант: герметик высокой эластичности:

1.  Приготовить компонент А (основной компонент) путем спешивания компонента К1 (полиуретановая основа) – 100 массовых частей и компонента К2 (полимерная добавка) – 50 массовых частей. Тщательно перемешать.

2 Приготовить Компонент Б (отвердитель) путем смешивания компонента Н1 – 200 массовых частей (белая паста) и К3 – 100 массовых частей .

3. Смешать Компонент А (Основной компонент) - 150 массовых частей  и приготовленные ранее Компонент Б (отвердитель) – 300 массовых частей, тщательно перемешать до получения однородной массы.

4. Для получения необходимой консистенции, в зависимости от условий применения герметика (горизонтальные поверхности или вертикальные поверхности) в готовый состав вводят наполнитель. В качестве наполнителя можно использовать асбестовый порошок  или резиновую пудру. Полученный рабочий состав тщательно перемешать до получения однородной массы. Состав должен быть выработан в течение 45 мин. с момента его приготовления, т.е. до потери текучести.

3 вариант: герметик низкой эластичности:

1.  Приготовить компонент А (основной компонент) путем спешивания компонента К1  – 100 массовых частей и компонента К2 (полимерная добавка) – 100 массовых частей. Тщательно перемешать.

2 Приготовить Компонент Б (отвердитель) путем смешивания компонента Н1 – 200 массовых частей (белая паста) и К3 – 200 массовых частей (маслянистая жидкость).

3. Смешать Компонент А (Основной компонент) - 200 массовых частей (м.ч.) и  Компонент Б (отвердитель) – 400 массовых частей, тщательно перемешать до получения однородной массы.

4. Для получения необходимой консистенции, в зависимости от условий применения герметика (горизонтальные поверхности или вертикальные поверхности) в готовый состав вводят наполнитель. В качестве наполнителя можно использовать асбестовый порошок  или резиновую пудру. Полученный рабочий состав тщательно перемешать до получения однородной массы. Состав должен быть выработан в течение 45 мин. с момента его приготовления, т.е. до потери текучести

2.3.  Подготовка поверхности и нанесение  рабочего состава:

- Вычистить и обеспылить швы.

- При работе с металлическими конструкциями, обезжирить поверхность растворителем  (бензин-калоша, уайт-спирит).

- Через 10 мин. пропитать внутреннюю поверхность (пазухи) швов композицией «Силор-Ультра» с использованием кисти, расход - 0,300- 0,600 кг/м2.

- Через 2 - 3 часа по липкому покрытию заполнить пазухи швов рабочим составом с использованием шпателей или наконечников от отработанных тубусов импортных герметиков.

  - При проведении работ по герметизации швов должны выполняться инструкции по технике  безопасности,  действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

2.3. При проведении работ по герметизации швов применяют следующие материалы:

Композиция “СИЛОР-УЛЬТРА”

Композиция “СИЛОР-УЛЬТРА”— мономер (низковязкая жидкость), которая после взаимодействия с защищаемой поверхностью преобразуется в полимер. При поверхностном нанесении композиция “СИЛОР-УЛЬТРА”импрегнирует (пропитывает) поверхность, после химического взаимодействия с материалом (бетон, кирпич, дерево и т.д.) образует новый композиционный материал, который по своей структуре отличается от необработанного материала и одновременно выполняет следующие функции:

- упрочняет поверхность, проникая в объём и заполняя структуру пор;

- защищает поверхность от проникновения влаги — гидроизолирует, при этом обработанная поверхность остается паропроницаема;

- снижает истираемость обработанных поверхностей;

Показатели  физико-механических характеристик покрытий на основе  защитной композиции “СИЛОР”  приведены в Таблице №1.

Полимерная композиция «Силор-Ультра» Г .

Композиция «Силор-Ультра» Г .позволяет решать большинство задач по наружной и внутренней герметизации (заполнение) и ремонту открытых стыков элементов наружных стен строящихся и эксплуатируемых зданий. Среди основных достоинств данного продукта стоит отметить его адгезионные свойства, высокую эластичность и широкий температурный интервал нанесения и эксплуатации. Герметик не изменяет своих свойств при температуре от - 40°С до + 70°С и является атмосферо - и водостойким.

Назначение:

Полимерная композиция «Силор-Ультра» Г .предназначена для:

- заполнения стыков и швов между стеновыми панелями, в т. ч. и в конструкциях, испытывающих вибрационные и усадочные нагрузки;

- герметизации мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен;

- заполнения трещин в монолитных бетонных сооружениях;

- уплотнения стыков и соединений труб напорных и самотечных трубопроводов, предназначенных для транспортирования производственных и хозяйственно-бытовых вод при открытой и подземной прокладке.

Вид и особенности материала:

- рабочий состав состоит из двух жидкостей, которые при смешивании, в результате химического взаимодействия, преобразуются в однородную вязкую массу по консистенции напоминающую пластилин;

- герметик обладает высокой эластичностью, что позволяет исключить возможность его растрескивания от колебаний температуры окружающей среды;

- не содержит в своем составе летучих компонентов;

- обладает гидрофобными и защитными свойствами;

- после полной полимеризации обладает высокой степенью стойкости к механическим воздействиям;

- допускается работать при отрицательных температурах;

- нанесение производится с использованием шпателя или специального шприца.

Показатели  физико-механических свойств полимерной композиции  «Силор-Ультра» Г .приведены в Таблице №2

2.4. При нанесении покрытия недопустимо:

- попадание  воды и влаги  в рабочий состав и на слой защитного покрытия до его полной   полимеризации (24 часа). В противном случае воду необходимо удалить ветошью, высушить и повторить нанесение;

- образование подтеков, пропусков.

  - Временные параметры нанесения материалов определены при температуре +10о С. При повышении температуры окружающей среды до  +20о С, интервалы времени между нанесением слоев уменьшаются в 2 раза, а при понижении температуры до 0оС  – соответственно увеличиваются.

  - В случае просрочки временных ограничений  необходимо использовать “активатор”. “Активатор” наносить кистью,  расход  -  100

г/ м2. После нанесения “активатора”, следующий слой рабочего состава наносится не ранее, чем через 0,5 часа и не позднее 12 часов.

  - Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечет за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее, чем через 5 (пять) суток после окончания работ.

  - Обязательные условия при выполнении работ:

-  приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости;

- для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилацетат, толуол, ацетон, растворитель 646,  растворитель 647);

-  запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол;

-  работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых перчатках.

  - Работы по защите ж.б. поверхностей в закрытых помещениях, емкостях, резервуарах и т. п. выполнять только при устройстве приточно-вытяжной вентиляции и  рабочем освещении напряжением 12 В, выполненном во взрывобезопасном исполнении, а также дополнительно иметь защитные очки с прозрачными стеклами, респиратор или противогаз;

-  при работе с “активатором” следует проявлять особую осторожность и неукоснительно выполнять требования техники безопасности.

  - Срок хранения полимерной композиции “СИЛОР-УЛЬТРА”  и «Силор-Ультра» Г .- 90 дней со дня изготовления.

  - Условия хранения полимерной композиции “СИЛОР-УЛЬТРА” и «Силор-Ультра» Г .-в герметичной емкости  при температуре от - 10° до + 35°С в местах, защищенных  от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ «СИЛОР-УЛЬТРА»

Таблица №1

| Показатели | Результаты | Наименование организации, выполнявшей испытание. |
| --- | --- | --- |
| Время полимеризации при t 10 ºС | 8-12 ч. | ТУ 2257-001-29363290 ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Время полного набора прочности | 2-3 сут. |  |
| Нанесение возможно при температуре | От –30 до + 60°С |  |
| Эксплуатация при температуре | От –60 до +120 °С |  |
| Адгезия | 3,2 МПа (разрыв по телу непропитанного бетона), определить истинную адгезию невозможно | Протокол испытаний ГОСТ 28574 от 30.12.1997 г ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Водонепроницаемость | более 20 W | Протокол испытаний П.п 5.2-5.5 по ГОСТ 12730.5 от 30.12.1997 г ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Водопоглощение | 0% | Протокол испытаний П.п 5.2-5.5 по ГОСТ 12730.3 от 30.12.1997 г ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Проницаемость хлоридов в бетон | отсутствует |  |
| Морозостойкость | более 400 циклов | Протокол испытаний П.п 5.2-5.5 по ГОСТ 10060.2 П 5.1 от 30.12.1997 г ГУП НИИЖБ, г. Москва |
| Прочность на сжатие по сравнению с образцами без пропитки | увеличивается в 2-2,5 раза | Протокол испытаний №734 от 03.04.2002 г Испытательный центр «МГСУстройиспытания » г. Мытищи, Московская обл. |
| Прочность на растяжение в отвержденом состоянии | Не менее 3,2 Мпа | Отчет от 16.12.1999 г г. Днепропетровск, ОАО «ДНИИСП» |
| Трещиноустойчивость по сравнению с аналогичными образцами без пропитки | Повышается | Протокол-заключение от 04.02.2003 г ОАО «Киев ЗНИИЭП», г. Киев |
| Возможность лечения уже существующих трещин | На вертикальных поверхностях путем промазывания – заполнение на 65 мм, на горизонтальных поверхностях – на всю глубину трещины. | Протокол-заключение от 04.02.2003 г ОАО «Киев ЗНИИЭП», г. Киев |
| Истираемость образцов тротуарной плитки с 1 слоем композиции «СИЛОР» Истираемость образцов без пропитки Поверхностная пленка не образуется – истираемость | 0,06 г/см2 0,19 г/см2 отсутствует | Отчет от 16.12.1999 г г. Днепропетровск, ОАО «ДНИИСП» |
| Горючесть покрытия | Не горит | Письмо от 02.02.2004 г №43/ОС/232 Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, г. Москва |
| Пылеобразование | Отсутствует |  |
| Устойчивость к агрессивным средам | Устойчив к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензо-, маслоустойчивость | ГУП НИИЖБ, г. Москва Отчет от 05.01.1998 г. |
| Устойчивость к УФ-лучам | Устойчив при введении соответствующих пигментов |  |
| Антисептические свойства | Уничтожает и предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов |  |
| Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм | После полимеризации не токсичен, возможен контакт с питьевой водой, пищевыми продуктами, соками | Гигиеническое заключение №77.01.03.225.П.07428.04.3 от 02.04.03 №0599873 |
| Долговечность | не менее 15 лет | Сохраняет защитные свойства на уровне 1 балла по ГОСТ 9.407 в условиях умеренного климата |

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОЗИЦИИ  «Силор-Ультра» Г .

Таблица №2

| Наименование показателя | Показатель ГОСТ 25621-83* | Композиция “Силор-Г-м3” |
| --- | --- | --- |
| Условная прочность в момент разрыва | не менее 0,1 МПа | 0,62 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | 150 % | 250 % |
| Адгезионная прочность сцепления | не менее 0,62 МПа | 2,0 МПа |
| Жизнеспособность до потери пластичности | 2 часа | 1 час |
| Время полимеризации: до отлипа до упругого состояния до полного набора прочности | 1 час не нормируется не нормируется | 1 час 72 часа 10 суток |
| Содержание сухого остатка | не менее 50 % | 100 % |
| Плотность рабочей смеси | не нормируется | 1,3 г/см3 |
| Температура нанесения | не нормируется | от - 20 °С до + 50 °С |
| Эксплуатационная температура | от - 40 °С до + 70 °С | от - 60 °С до + 70 °С |

Примечание:

* —ГОСТ 25945-87 “Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие”

** —Испытания герметика “Вертикаль” проводились ОАО “ДНИИСП” (Заключение от 22.04.2002 г.) аттестат акредитации в системе УКРСЕПРО № UA 6.001.Т.155 от 02.03.2001 г.

Материально-технические ресурсы

Таблица №2

| Код | Наименование машин, механизмов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ | Технические характеристики | Назначение | Количество на звено (бригаду) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пистолет для картриджей 310 мл |  | ----------- | Заполнение герметиком полости шва | 1 шт. |
| 2 | Шпатель |  | ----------- | Выравнивание поверхности | 3 шт. |
| 4 | Кисть малярная | ГОСТ 28638-90 | Ширина 40 мм | Нанесение композиции «СИЛОР» в пазуху шва | 3 шт. |
| 5 | Влагомер | ВИМС-1. У | ----------- | Определение влажности бетонной поверхности | 1 шт. |
| 6 | Пояс предохранительный | ГОСТ 12.4.089-86 | ----------- | Защита от падения | 3 шт. |
| 7 | Каска монтажная | ГОСТ 12.4.087-84 | ----------- | Защита головы от падающих предметов | 3 шт. |
| 8 | Противогаз марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, PMП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. | ГОСТ 12.4.041-89 | ----------- | Защита органов дыхания | 3 шт. |
| 9 | Перчатки химически стойкие | ГОСТ 20010-93 | ----------- | Защита рук | 3 шт. |
| 10 | Костюм (рабочая одежда) | ГОСТ 27575-87 | ----------- | Защита от загрязнений и механических воздействий | 3 шт. |

III. Контроль качества выполненных работ

3.1.  Производственный контроль должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ.

3.2. При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей документации (технической и проектной) на материалы, технологию приготовления составов (для композиций, приготавливаемых в построечных условиях), производство работ и указания по эксплуатации. Материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Все материалы должны иметь технический паспорт.

3.3. При входном контроле проверяется соответствие материалов стандартам, техническим условиям и другим документам, подтверждающим их качество.

3.4. При операционном контроле проверяют подготовку изолируемых поверхностей, соблюдение условий производства работ (температуру, влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей, чистоту сжатого воздуха), время выдержки и качество отдельных слоев и законченного защитного покрытия.

3.5. При операционном контроле качества приготовления на строительной площадке рабочих составов проверяется правильность дозирования материалов, точность дозаторов,  соблюдение последовательности и длительности  технологических операций, а также качество готовой композиции. Операционный контроль на подготовку поверхности и послойное покрытие осуществляемый в процессе выполнения работ, обеспечивает  своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и  принятие мер по их предупреждению и устранению. Операционный контроль на скрытые работы должен осуществляться со стороны подрядчика в присутствии заказчика и оформляться соответствующим актом.

3.6. При приемочном контроле выполненного защитного покрытия проверяют его сплошность и сцепление с защищаемой поверхностью.

3.7. Обнаруженные в процессе производства работ и приемочных освидетельствований дефекты должны быть устранены до начала последующих работ.

3.8.  Готовое защитное покрытие должно быть сплошным, без раковин, трещин, пор, разрывов и составлять единое целое с изолируемой поверхностью.

3.9. Приемочный контроль готового защитного покрытия осуществляется комиссией в составе представителей организации, выполняющей работы, технического надзора заказчика и авторского надзора проектной организации и оформляется актом приёмки защитного покрытия.

IV. Технико-экономические показатели

4.1. Значения затрат труда (чел.-ч), выработки на одного рабочего в смену (м2)  и заработной платы рабочих (руб.) рассчитываются в целом на общий объем работ или частично, исходя из нормативных затрат труда.

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях на 100 п.м.

Таблица №4

| Код | Наименование материалов, изделий | Исходные данные |  |  | Потребность на измеритель конечной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обоснование нормы расхода | Единица измерения по норме | Норма расхода |  |
| 1 | СИЛОР-УЛЬТРА | Нормативные показатели расхода материалов. Защита строительных конструкций от коррозии. Сборник 13. | кг/м2 | 0,836 | 8,36 |
| 2 | Герметик Силор-Ультра Г |  | кг/п.м. | 0,12 | 12 |

Расход герметика берется из расчета на шов сечением 0,01х 0,01х 1 м

График производства работ  по герметизации швов металлических и железобетонных конструкций зданий и сооружений

с применением герметика «Вертикаль».

Таблица №5

| Номер процесса | Наименование технико-экономических показателей | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда |  | Состав звена | Продолжительность Процесса на объем работ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочих чел.-ч. на ед. изм. | На общий объем |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности | 100 м2 | 1 | 0,43 | 0,43 | 4 разр. – 1 | 0,43 |
| 2 | Герметизация швов | 100 п.м. | 1 | 36,64 | 36,64 | 4 разр. – 1 | 36,64 |

V. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность

5.1. Общие положения

5.1.1.  Организацию и проведение работ, связанных с применением полимерных композиций, производить в соответствии с требованиями  СНиП Ш-4-80  «Техника безопасности в строительстве»,  действующими правилами пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.044-89 и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1010-76.

При организации и проведении работ во избежание пожаров, взрывов, отравлений, ожогов, других несчастных случаев и аварий, являющихся следствием несоблюдения технологического процесса, правил хранения и транспортировки, следует строго выполнять требования, изложенные в нормативно-технической документации на материалы (ТУ) и технологических инструкциях.

5.2. Особое внимание следует обратить на следующее:

5.2.1. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее производственное обучение и знающие химические и физические свойства применяемых компонентов и композиций, прошедшие инструктаж по технике безопасности и проверку знаний комиссией, назначенной приказом по предприятию.

5.2.2. Независимо от сдачи экзамена, каждый рабочий при допуске к работе должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполнения работ на данном объекте с соответствующей распиской в журнале по проведению инструктажа.

5.2.3. Все лица связанные с приготовлением полимерных композиций и выполнением работ с их применением, должны ежегодно проходить медицинский осмотр.

5.2.4. Запрещается оставлять оборудование, приспособления, оснастку, инструменты и материалы без надзора.

5.2.5. Перед началом работ на рабочих местах должны быть вывешены соответствующие разъясняющие и предупреждающие надписи.

5.2.6. Рабочие, занятые на работах должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, защитными очками, респираторами или противогазами.

5.2.7. Прием и хранение пищи следует осуществлять в  специально отведенных местах.

5.3.  Пожаро-  и взрывобезопасность.

5.3.1.  Места проведения работ и окружающие их зоны должны соответствовать п.п. 14 и 16  "Правил пожарной безопасности в России".

5.3.2.  Зона обозначается знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76*.

    - На рабочем месте необходимо иметь следующие средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-89:

  - огнетушители ОП-5, ОХП-10 или огнетушители ОУ-5 (ОУ-8) ГОСТ 28130-89;

  - песок;

  - асбестовое одеяло.

В случае загорания составов тушить следует химической пеной,  углекислым газом, тонко распыленной водой, песком.

5.3.4. При работе с полимерными композициями в зимний период, загустевшие компоненты следует разогревать на водяной бане при температуре не более 50°С. Категорически запрещается разогревать компоненты на открытом огне. Запрещается приготовление композиций в кузове автомобиля.

    - Оборудование и оснастка для выполнения работ, светотехническое и вентиляционное оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

    - Для предотвращения самовозгорания запрещается хранение в производственных помещениях отходов, загрязненных композицией или компонентами. Отходы полимерной композиции или ее компонентов необходимо собирать в емкости или ящики, находящиеся вне производственных помещений или мест работы,  по согласованию с органами пожарного надзора. Емкости или ящики ежедневно освобождаются от отходов в специально отведенном для этого месте.

    - Перевозка компонентов полимерных композиций осуществляется в соответствии с правилами транспортирования ЛВЖ, пожароопасных и ядовитых веществ.

    - He допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов при помощи стального зубила и молотка. Необходимо вывинчивать пробки только специальным ключом.

    - Отпуск компонентов должен производиться руководителем работ  только по прямому назначению.

    - Персонал, занятый работами с полимерными композициями, должен уметь пользоваться средствами пожаротушения и содержать их в исправности.

## 5.4.  Защита от токсического воздействия композиций и их компонентов

5.4.1. Компоненты, входящие в состав полимерных композиций, имеют определенную токсичность (см. ТУ).

Персонал, занятый приготовлением и применением полимерных композиций должен знать токсические свойства компонентов и их смесей,  уметь правильно пользоваться индивидуальными и общими средствами защиты. Особое значение приобретает личная  гигиена рабочих.

5.4.2. Работы, связанные с приготовлением и нанесением  композиций, производить в средствах индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89: халате или  комбинезоне, обуви, прорезиненном фартуке, нарукавниках, косынке или шапочке, очках закрытого типа, перчатках (полиэтиленовых, наиритовых, резиновых).

Для защиты от воздействия органических растворителей, вместо перчаток допускается применять биологические перчатки, пасту ИЭР-1,  фурацилиновую пасту, пасту ПМ-1, Применять их рекомендуется 4-5 раз в смену. Небольшое количество (3-5 г) наливают  на ладонь, затем равномерно смазывают поверхность кожи и дают просохнуть 1-2 мин, до образования тонкой пленки.

Перед нанесением раствора руки должны быть чистыми и сухими. Во время работы мочить руки в воде нельзя, так как вода разрушает пленку.

После работы руки моют теплой водой с мылом и смазывают  жирным кремом.

5.4.3. Работы в замкнутых объемах производить только при непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляции с 15-кратным обменом воздуха и с использованием средств защиты органов дыхания: респиратор типа РУ-60М со съемными фильтрами типа  ФГП-310 в комплекте с защитными очками или фильтрующий противогаз гражданской обороны.

При работе в резервуарах необходимо использовать  изолирующие противогазы марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, PMП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. Для работающих  в противогазе в течение смены необходимо делать ежечасно 20-минутный  перерыв с выходом из рабочей зоны.

Для наблюдения за  работающими в замкнутом объеме должен выделяться специально проинструктированный рабочий, который осуществляет постоянный надзор до завершения работ.

5.4.4. Перед началом работы проверить исправность электрооборудования. При работах в замкнутых объемах разрешается применять  переносные светильники с напряжением 12 В  только во взрывобезопасном исполнении.

5.4.5. При попадании композиции или ее компонентов на открытые участки кожи необходимо частицы композиции удалить с кожи тампоном,  смоченным в этиловом спирте, а затем обязательно промыть этот участок кожи теплой водой с мылом.

5.4.6. При попадании композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз, следует немедленно промыть глаза 2%-ым  раствором двууглекислой соды, а затем обильно промыть проточной водой в течение 15 мин, и обязательно обратиться к врачу.

5.4.7. В случае отравления летучими компонентами следует немедленно выйти на свежий воздух и обратиться к врачу.

5.4.8. Для немедленного оказания первой  до врачебной помощи в месте, где проводятся работы с полимерными  композициями, необходимо иметь аптечку, в  набор которой должны входить следующие материалы:

- спирт этиловый     - ГОСТ 17299-78    - 200 г;

- этилцеллозоль     - ГОСТ 8313-88     -   50 г;

- глицерин	- ГОСТ.6824-76   -100г;

- 2% раствор двууглекислой соды- 500 г;

- мыло хозяйственное	- 500 г;

- бумажный или ватный тампон	 -  10шт

Обновление аптечки производить один раз в месяц.

Одновременно  с оказанием доврачебной помощи, при необходимости, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся непосредственно руководителю работ.

5.4.9. При каких-либо нарушениях технологического процесса, неисправности оборудования, отключении вентиляции или ухудшении   самочувствия работающих, работы следует немедленно прекратить, а работающих удалить из рабочей зоны.

5.4.10. Перед приемом пищи, курением, отправлением естественных надобностей обязательно снять спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и обтереть их салфеткой или полотенцем разового  использования.  Ежедневно после окончания работы необходимо принимать душ.

5.4.11. При проливе больших количеств композиции или ее компонентов  необходимо место пролива засыпать песком и собрать в емкость. Потом убрать согласно требованиям "Порядка накопления, транспортирования  и  захоронения токсичных промышленных отходов"  СНиП 3183.

5.4.12. Стирку спецодежды производит предприятие.  В условиях длительных  командировок (более 20 дней) допускается самостоятельная стирка  спецодежды в моющих сильных растворах.  Запрещается стирать спецодежду и мыть руки в легковоспламеняющихся жидкостях.

5.4.13. В рабочей зоне запрещается хранить продукты питания и верхнюю одежду.    Категорически запрещается распивать спиртные  напитки,  курить и принимать пищу.

5.4.14. Уборку производственных помещений и рабочих мест производить каждый день.

## 5.5.  Правила хранения компонентов

5.5.1. Помещения для хранения компонентов должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарным инвентарем  согласно действующих норм.

    - В помещении должно быть  не  менее 2-х противогазов.

    - Температура хранения компонентов от -10°С до +30°С.

    - Все компоненты должны храниться в герметично  закрывающейся посуде, вдали  от источников тепла и защищены от попадания прямых солнечных лучей. He допускать контакта с окислителями и влагой.

    - В помещении,  где хранятся компоненты, запрещается приготовление композиций, хранение отходов и спецодежды.

    - Условия хранения компонентов  должны исключать доступ к ним посторонних лиц.

5.6. Экологическая безопасность.

5.6.1.  По окончании рабочей смены не разрешается оставлять канистры с материалом и другие горючие материалы внутри или на покрытиях зданий, а так же в противопожарных разрывах.

5.6.2. Полимерную композицию “Силор” и другие горючие вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений, складов.

###### Содержание технологической карты

I. Область применения                                                                                                                                               1

II. Технология и организация выполнения работ                                                                                                 1

Физико-механические характеристики                                                                                                                   4

Материально-технические ресурсы                                                                                                                         7

III.      Контроль качества выполненных работ                                                                                                      8

IV.     Технико-экономические показатели         	8

Калькуляция затрат труда	9

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях на 100 м2	 9

График производства работ                                                                                                                                         9

V. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность	10

Общие положения	10

Пожаро -  и взрывобезопасность                                                                                                                                 10

Защита от токсического воздействия композиций и их компонентов                                                                11

Правила хранения компонентов                                                                                                                                 13

Экологическая безопасность	                                                                                                                                 13