### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение работ по  устройству безрулонной кровли

с применением  композиций “Силор” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ”

##### ТУ  5745-001-80773555-2007

I. Область применения

  - Настоящая типовая технологическая карта разработана в соответствии рекомендациями «Руководство по разработке технологических карт в строительстве»,  (ЦНИИОМТП, 1998 г.) на базе СНиП 3.01.01.85**  «Организация строительного производства».

1.2.Технологическая карта разработана для выполнения работ по  устройству безрулонной кровли с применением  композиций “Силор-Ультра” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ”.

1.3. Композиции “Силор-Ультра” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ”  являются  материалами,  свойства которых  позволяют проводить работы   в  летнее и зимнее время  по жестким     основаниям:

поверхности железобетонных  плит без устройства по ним выравнивающих стяжек;

поверхности выравнивающих стяжек прочностью на сжатие от 20 кг/см2.

1.4. При привязке настоящей технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, удельный расход материала, калькуляция трудозатрат, использование средств механизации и приспособлений.

II. Технология и организация

выполнения работ

2.1. До начала проведения работ по  устройству безрулонной кровли с  применением  композиций “Силор-Ультра” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” должны быть выполнены и приняты:

- все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов между сборными железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим плитам водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов;

- слои паро - и теплоизоляции;

Проверочные работы должны включать:

Контрольную проверку уклонов, скатов и неровности основания под кровлю на всей поверхностях, включая карнизные участки кровель и места примыканий к выступающим конструкциям над кровлей.

Для проверки уклонов можно использовать геодезические приборы – нивелир и рейку, специальную 3-метровую рейку «Кондор». Если уклоны и ровность превышают допустимые значения, поверхность основания необходимо исправить.

2.2. Основанием под кровлю могут служить:

- ровные поверхности железобетонных несущих плит без устройства по ним выравнивающих стяжек;

- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора.

2.3. Основание должно соответствовать требованиям СНиП П-26-76 «Кровли. Нормы проектирования».  Основание должно быть ровным, прочным, без трещин и отслоений, сухим, очищенным от мусора обеспыленным, имеющим проектный уклон к водосточным воронкам.

2.4. Подготовка основания при наличии старого кровельного ковра заключается следующем:

- Удалить  с поверхности старый кровельный  ковер.

- Очистить поверхность  от грязи, листьев, песка, наплывов битума, посторонних предметов.

- Очистить водоприемные воронки от грязи, наплывов битума, устранение засоров стояков (перед очисткой воронок их следует закрыть пробками для исключения попадания мусора в стояки).

- Отремонтировать  карнизные свесы.

- Снять колпаки и прижимные кольца водоприемных воронок и очистить их от старых герметиков.

2.5. Устройство безрулонной кровли с применением  композиций “Силор-Ультра” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” начинать с разбивки площади крыши на захватки.

2.6.  На поверхности основания определить кислотно-щелочной баланс рН с помощью лакмусовой бумаги.

- Если показатель кислотно-щелочного баланса рН был зафиксирован на наличие кислотной среды необходимо нейтрализовать её 10%-м раствором каустической соды и смыть остатки чистой водой с использованием водоструйного агрегата “Кärсher” или аналогичный.

- Подготовленная бетонная поверхность к антикоррозионной и химической защите должна соответствовать требованиям части 2  СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 10 % и определяется с помощью влагомера типа  ВИМС-1.У.

  - Обеспылить подготовленные поверхности механическим способом с использованием компрессорной установки.

  - 2.2. При проведении работ по устройству безрулонной кровли с применением  композиций “Силор-Ультра” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” должны выполняться требования к нормам техники  безопасности,  действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности, не допускать попадания композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз.

2.3. При проведении работ по  восстановлению и антикоррозионной защите железобетонных  конструкций применяют следующие материалы:

Композиция “СИЛОР-УЛЬТРА ”

##### (РФ ТУ  5745-001-80773555-2007,  сертификат соответствия  N РОСС RU. CЛ10.Н00301).

Композиция “СИЛОР-УЛЬТРА” — мономер (низковязкая жидкость), которая после полимеризации преобразуется в полимер. При поверхностном нанесении композиция “СИЛОР-УЛЬТРА” импрегнирует (пропитывает) поверхность, после химического взаимодействия с материалом (бетон, кирпич, дерево и т.д.) образует новый композиционный материал, который по своей структуре отличается от необработанного материала и одновременно выполняет следующие функции:

- упрочняет поверхность, проникая в объём и заполняя структуру пор;

- защищает поверхность от проникновения влаги — гидроизолирует, при этом обработанная поверхность остается паропроницаема;

- обладает мощным фунгицидным действием и защищает поверхность от разрушения ее грибками, мхами, лишайниками, жучками   и  бактериями;

- создает дополнительный адгезионный слой при наложении нового строительного раствора на “старую” поверхность — обладает свойствами связующего;

- снижает истираемость обработанных поверхностей;

Показатели  физико-механических свойств  защитной композиции “СИЛОР-УЛЬТРА ”  приведены в Таблице №1.

Композиция “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ”

##### (РФ ТУ  5745-001-80773555-2007,  сертификат соответствия  N РОСС RU. CЛ10.Н00301).

«СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» - олигомер из класса полиуретанов, который при взаимодействии с парами воды отверждается, превращаясь в полимер. Композиция «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» представляет собой вязкую, прозрачную жидкость, которая после нанесения ее на поверхность и дальнейшей полимеризации превращается в глянцевую, резиноподобную пленку, обладающую следующими свойствами:

- Имеет высокую адгезию к бетону, кирпичу, металлу, дереву и др. материалам

- Непроницаемость для воды, растворов солей, агрессивных сред

- Непроницаемость для углекислого газа, предотвращение карбонизации бетона;

- Высокая эластичность. При возникновении трещин в бетоне, покрытие растягивается над трещиной и сохраняет герметичность конструкции.

- Повышение трещиноустойчивости конструкций

- Высокая  устойчивость поверхности к ударным нагрузкам

- Простота применения

- Долговечность

Показатели  физико-механических свойств  защитной композиции  “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ”  приведены в Таблице №2.

Покрытие защитное комбинированное на основе композиций «СИЛОР-УЛЬТРА» и «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ»

##### (РФ ТУ  5745-001-80773555-2007,  сертификат соответствия  N РОСС RU. CЛ10.Н00301).

Комбинированное применение полимеров позволяет создать многоуровневую систему защиты конструкций на весь срок их эксплуатации:

- если при чрезвычайном воздействии механических факторов происходит повреждение покрытия «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ», то пропитанный слой бетона композицией «СИЛОР-УЛЬТРА» сохраняет водонепроницаемость и прочность бетона;

- если произошло образование трещин в конструкции в результате усадки грунтов или др. причин, то покрытие «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ»,  благодаря своей эластичности и прочности, растягивается над трещиной и сохраняет герметичность конструкции.

Благодаря комбинированному применению полимеров «СИЛОР-УЛЬТРА» и «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» отсутствует четкий переход от бетона к полимеру: сначала бетон переходит в полимербетон (пропитанный композицией «СИЛОР-УЛЬТРА» слой бетона), а полимербетон в полимерное покрытие «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ», которое вступает в химическое взаимодействие с композицией «СИЛОР-УЛЬТРА» и обеспечивает надежную адгезию покрытия.

- Имеет высокую адгезию к бетону, кирпичу,  дереву и др. материалам

- Непроницаемость для воды, растворов солей, агрессивных сред

- Непроницаемость для углекислого газа, предотвращение карбонизации бетона;

- Упрочнение конструкций

- Повышение трещиноустойчивости конструкций

- Высокая эластичность. При возникновении трещин в бетоне, покрытие растягивается над трещиной и сохраняет герметичность конструкции.

- Высокая  устойчивость поверхности к ударным нагрузкам

- Простота применения

- Долговечность

Показатели  физико-механических свойств покрытия защитного комбинированного на основе композиций «СИЛОР-УЛЬТРА» и «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» приведены в Таблице №3

2.4. Пропитать поверхность конструкции  композицией “Силор-Ультра” до получения  глянцевой поверхности  (расход материала зависит от марки бетона и варьируется от 0,2 – 0,5 кг/м2)  вручную кистью, валиком или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа “Вагнер”.

2.5. Через 3-4 часа (оптимально через 7-10часов пока не пропала липкость)  нанести первый слой рабочего состава композиции “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” (расход 0,150-0,250 кг/м2) вручную кистью, валиком   или механическим способом с использованием агрегата высокого давления типа “Вагнер”.

  - Последующие слои рабочего состава “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” должны наноситься не ранее, чем через одни сутки. Расход на каждый слой должен соответствовать: 0,150-0,250 кг/м2. Суммарное количество слоев рабочего состава  “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” составляет: 4 - 5

  - Для повышения  защиты покрытия от УФ - лучей на последний слой наносится кварцевый окатанный песок светлых тонов с расходом 1,5 кг/м2 или композиция «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ»  перед нанесением на поверхность колеруется алюминиевой пудрой  (10% от массы рабочего состава).

  - Температурно-усадочные  швы расшиваются на глубину 2-3 см  и заполняются герметиком «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ», «СИЛОР-УЛЬТРА-Г»..

  - Водоизоляционный слой у водосточных воронок,  карнизные участки и над деформационными швами усиливаются  дополнительным одним слоем композиции «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ».

  - При устройстве примыканий  кровли к стенкам и высоким парапетам  композиция «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» заводится на высоту

600 мм.

2.11. После окончания всех работ по  устройству безрулонной кровли необходимо выполнить требования экологической чистоты: все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент  должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и  затем вывезены в специально отведенные зоны.

2.12. При нанесении покрытия недопустимо:

- попадание  воды и влаги  в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до его полной полимеризации (24 часа). В противном случае воду необходимо удалить ветошью, высушить и повторить нанесение;

- образование подтеков, пропусков.

- Временные параметры нанесения материалов определены при температуре +10о С. При повышении температуры окружающей среды до  +20о С, интервалы времени между нанесением слоев уменьшаются в 2 раза, а при понижении температуры до 0оС  – соответственно увеличиваются.

- В случае просрочки временных ограничений  необходимо использовать “активатор”. “Активатор” наносить кистью,  расход  -  100

г/ м2. После нанесения “активатора”, следующий слой рабочего состава наносится не ранее, чем через 0,5 часа и не позднее 12 часов.

- Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечет за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее, чем через 5 (пять) суток после окончания работ.

- Обязательные условия при выполнении работ:

  - приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости;

  - для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилацетат, толуол, ацетон, растворитель 646, растворитель 647);

  - запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол;

  - не допускать попадания композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз

  - работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых перчатках, защитных очках.

  - при работе с “активатором” следует проявлять особую осторожность и неукоснительно выполнять требования техники безопасности.

- Срок хранения полимерной композиции “СИЛОР-УЛЬТРА ” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” - 300 дней со дня изготовления.

- Условия хранения полимерной композиции «Силор-Ультра», “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” и - в герметичной емкости  при температуре от - 10° до + 35°С в местах, защищенных  от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ «СИЛОР-Ультра»

Таблица №1

| Показатели | Результаты |
| --- | --- |
| Время полимеризации при t 10 ºС | 8-12 ч. |
| Время полного набора прочности | 2-3 сут. |
| Нанесение возможно при температуре | От –30 до + 60°С |
| Эксплуатация при температуре | От –60 до +120 °С |
| Адгезия | 3,2 МПа (разрыв по телу непропитанного бетона), определить истинную адгезию невозможно |
| Водонепроницаемость | более 20 W |
| Водопоглощение | 0% |
| Проницаемость хлоридов в бетон | отсутствует |
| Морозостойкость | более 400 циклов |
| Прочность на сжатие по сравнению с образцами без пропитки | увеличивается в 2-2,5 раза |
| Прочность на растяжение в отвержденом состоянии | Не менее 3,2 МПа |
| Трещиноустойчивость по сравнению с аналогичными образцами без пропитки | Повышается |
| Возможность лечения уже существующих трещин | На вертикальных поверхностях путем промазывания – заполнение на 65 мм, на горизонтальных поверхностях – на всю глубину трещины. |
| Истираемость образцов тротуарной плитки с 1 слоем композиции «СИЛОР» Истираемость образцов без пропитки Поверхностная пленка не образуется – истираемость | 0,06 г/см2 0,19 г/см2 отсутствует |
| Горючесть покрытия | Не горит |
| Пылеобразование | Отсутствует |
| Устойчивость к агрессивным средам | Устойчив к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензо-, маслоустойчивость |
| Устойчивость к УФ-лучам | Устойчив при введении пигментов |
| Антисептические свойства | Уничтожает и предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов. |
| Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм Гигиеническое заключение №77.МО.01.574.П.003618.03.08 от 14.03.08 №1928931 | После полимеризации не токсичен, возможен контакт с питьевой водой, пищевыми продуктами, соками |
| Долговечность | не менее 15 лет. |

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ  «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ».

Таблица №2

| Показатели | Результаты |
| --- | --- |
| Время полимеризации при t 10 ºС | 20-24 ч. |
| Время полного набора прочности | 3 сут. |
| Нанесение возможно при температуре | От –30 до + 60°С |
| Эксплуатация при температуре | От –60 до +180 °С |
| Адгезия к металлу | 1 балл |
| Адгезия к бетону | 6 МПа |
| Водонепроницаемость | более 20 W |
| Водопоглощение | 0% |
| Проницаемость хлоридов | отсутствует |
| Морозостойкость | более 400 циклов |
| Прочность пленки «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» на растяжение в отвержденном состоянии | Не менее 4,5 МПа |
| Прочность при ударе | 5 Дж |
| Прочность при изгибе | 6,2 МПа |
| Удлинение пленки при растяжении | Не менее 400% |
| Горючесть покрытия | Не горит |
| Устойчивость к агрессивным средам | Устойчив к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензо-, маслоустойчивость. |
| Устойчивость к УФ-лучам | Устойчив |
| Антисептические свойства | Предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов. |
| Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм | После полимеризации не токсичен, возможен контакт с питьевой водой |
| Долговечность | Не менее 25 лет. |
| Гарантия | Не менее 3 лет |

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ «СИЛОР-УЛЬТРА» И   «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ».

Таблица №3

| Показатели | Результаты |
| --- | --- |
| Время полимеризации при t 10 ºС | 20-28 ч. |
| Время полного набора прочности | 3 сут. |
| Нанесение возможно при температуре | От –30 до + 60°С |
| Эксплуатация возможна при температуре | От –60 до +180 °С |
| Адгезия к бетону | 3,2 Мпа (отрыв по телу непропитанного бетона, истинную адгезию определить невозможно) |
| Водонепроницаемость | более 20 W |
| Водопоглощение | 0,03% |
| Проницаемость хлоридов в бетон | отсутствует |
| Морозостойкость | более 400 циклов |
| Прочность при изгибе | 6,2 МПа |
| Прочность при ударе | 50 кгс.см |
| Прочность бетона с покрытием на растяжение | Не менее 32 МПа |
| Прочность пленки «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» на растяжение в отвержденном состоянии | Не менее 4,5 МПа |
| Удлинение пленки «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» при растяжении | Не менее 400% |
| Трещиноустойчивость по сравнению с аналогичными образцами без пропитки | Повышается в 4-8 раз |
| Возможность лечения уже существующих трещин | Путем нанесения |
| Горючесть покрытия | Не горит |
| Устойчивость к агрессивным средам | Устойчив к действию кислот, щелочей низких и средних концентраций, растворов солей высокой концентрации, бензо-, маслоустойчивость |
| Устойчивость к УФ-лучам | Устойчив |
| Антисептические свойства | Предотвращает появление грибков, мхов, лишайников, плесени, термитов. |
| Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм | После полимеризации не токсичен, возможен контакт с питьевой водой |
| Долговечность | не менее 25 лет. |
| Гарантия | Не менее 3 лет |

Материально-технические ресурсы

Таблица №4

| Код | Наименование машин, механизмов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ | Технические характеристики | Назначение | Количество на звено (бригаду) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перфоратор | ГОСТ 12.2.013.0-91 | ------------ | Снятие старого покрытия | 3 шт. |
| 2 | Валик велюровый | ГОСТ 10831-87 | Масса 0,2 кг | Нанесение материала | 3 шт. |
| 3 | Удлинитель телескопический для валика | ОСТ 13-16-78 | Длина 1,5 м | Нанесение материала | 3 шт. |
| 4 | Кисть малярная | ГОСТ 28638-90 | Ширина 40 мм | Нанесение материала в труднодоступных местах | 3 шт. |
| 5 | Влагомер | ВИМС-1. У | ----------- | Определение влажности бетонной поверхности | 1 шт. |
| 6 | Установка компрессорная | СО-263-1 | Масса 130 кг | Очистка основания от пыли и мусора | 1 шт. |
| 7 | Кран крышевой | К-1 или КБК-2 | ---------- | Подъем материалов | 1 шт. |
| 8 | Поддон для материалов | ПС-0,5И, Ту 65-469-83 | ---------- | Подъем материалов | 2 шт. |
| 9 | Агрегат окрасочный высокого давления | 7000 Н | Масса 80 кг | Нанесение материалов | 3 шт. |
| 10 | Линейка складная универсальная | КОНДОР –3М | ----------- | Проверка уклонов, ровности основания | 1 шт. |
| 11 | Рулетка металлическая | ГОСТ 427-75 | ---------- | Для целей измерения | 1 шт. |
| 12 | Пояс предохранительный | ГОСТ 12.4.089-86 | ----------- | Защита от падения | 3 шт. |
| 13 | Каска монтажная | ГОСТ 12.4.087-84 | ----------- | Защита головы от падающих предметов | 3 шт. |
| 14 | Противогаз марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, PMП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. | ГОСТ 12.4.041-89 | ----------- | Защита органов дыхания | 3 шт. |
| 15 | Перчатки химически стойкие | ГОСТ 20010-93 | ----------- | Защита рук | 3 шт. |
| 16 | Костюм (рабочая одежда) | ГОСТ 27575-87 | ----------- | Защита от загрязнений и механических воздействий | 3 шт. |
| 17 | Очки защитные | Не допускать попадания композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз |  |  |  |

III. Контроль качества выполненных работ

3.1.  Производственный контроль должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ.

3.2. При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей документации (технической и проектной) на материалы, технологию приготовления составов (для композиций, приготавливаемых в построечных условиях), производство работ и указания по эксплуатации. Материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Все материалы должны иметь технический паспорт.

3.3. При входном контроле проверяется соответствие материалов стандартам, техническим условиям и другим документам, подтверждающим их качество.

3.4. При операционном контроле проверяют подготовку изолируемых поверхностей, соблюдение условий производства работ (температуру, влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей, чистоту сжатого воздуха), время выдержки и качество отдельных слоев и законченного защитного покрытия.

3.5. При операционном контроле качества приготовления на строительной площадке рабочих составов проверяется правильность дозирования материалов, точность дозаторов,  соблюдение последовательности и длительности  технологических операций, а также качество готовой композиции. Операционный контроль на подготовку поверхности и послойное покрытие осуществляемый в процессе выполнения работ, обеспечивает  своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и  принятие мер по их предупреждению и устранению. Операционный контроль на скрытые работы должен осуществляться со стороны подрядчика в присутствии заказчика и оформляться соответствующим актом.

3.6. При приемочном контроле выполненного защитного покрытия проверяют его сплошность и сцепление с защищаемой поверхностью.

3.7. Обнаруженные в процессе производства работ и приемочных освидетельствований дефекты должны быть устранены до начала последующих работ.

3.8.  Готовое защитное покрытие должно быть сплошным, без раковин, трещин, пор, разрывов и составлять единое целое с изолируемой поверхностью.

3.9. Приемочный контроль готового защитного покрытия осуществляется комиссией в составе представителей организации, выполняющей работы, технического надзора заказчика и авторского надзора проектной организации и оформляется актом приёмки защитного покрытия.

IV. Технико-экономические показатели

4.1. Значения затрат труда (чел.-ч.), выработки на одного рабочего в смену (м2)  и заработной платы рабочих (руб.) рассчитываются в целом на общий объем работ или частично, исходя из нормативных затрат труда.

Калькуляция затрат труда     Таблица №5

| Код | Обоснование (шифр расценки) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч. | Затраты труда на общий объем работ, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.58-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя | 100 м2 | 1 | 17,41 | 17,41 |
| 2 | 3.13-17-7 | Подготовка поверхности с нанесением первого грунтовочного слоя композицией «Силор-Ультра» | 100 м2 | 1 | 113 | 113 |
| 3 | 3.12-5-2 (применительно) | Нанесение второго грунтовочного слоя композицией «СИЛОР-УЛЬРА» | 100 м2 | 1 | 9,5 | 9,5 |
| 4 | 3.12-5-2 (применительно) | Нанесение композиции «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» | 100 м2 | 1 | 23 | 23 |
| 5 | 3.12-5-2 (применительно) | Нанесение композиции «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» последующие слои | 100 м2 | 1 | 23 | 23 |
| 6 | 3.13-17-5 | Устройство песчаной засыпки из цветного окатанного кварцевого песка | м3 | 0,34 | 4,01 | 1,36 |
| 7. | 3.47-1-2 | Разравнивание и удаление избытка песка | 100 м2 | 1 | 10,2 | 10,2 |

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях на 100 м2

Таблица №6

| Код | Наименование материалов, изделий | Исходные данные |  |  | Потребность на измеритель конечной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обоснование нормы расхода | Единица измерения по норме | Норма расхода |  |
| 1 | СИЛОР-УЛЬТРА | Нормативные показатели расхода материалов. Защита строительных конструкций от коррозии. Сборник 13. | кг/м2 | 0,2-0,5 | 20-50 |
| 2 | СИЛОР-УЛЬТРА-КМ |  | кг/м2 | 0,15-0,250 | 15-25 |
| 3 | Песок кварцевый окатанный | Нормативные показатели расхода материалов. Кровля. Сборник 12 с дополнениями. | кг/м2 | 1,5 | 150 |

График производства работ  по  устройству безрулонной

кровли с применением  композиций “Силор-Ультра” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ”.

Таблица №7

| Номер процесса | Наименование технико-экономических показателей | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда |  | Состав звена | Продолжительность Процесса на объем работ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочих чел.-ч. на ед. изм. | На общий объем |  |  |
| 1 | Подготовка поверхности | 100 м2 | 1 | 25,56 | 25,56 | 4 разр. – 1 3 разр. – 1 3 разр. – 1 | 8,52 |
| 2 | Устройство безрулонной кровли | 100 м2 | 1 | 67,24 | 67,24 | 4 разр. – 1 3 разр. – 1 3 разр. – 1 | 22,41 |

V. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность

5.1. Общие положения

5.1.1.  Организацию и проведение работ, связанных с применением полимерных композиций, производить в соответствии с требованиями  СНиП Ш-4-80  «Техника безопасности в строительстве»,  действующими правилами пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.044-89 и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1010-76.

При организации и проведении работ во избежание пожаров, взрывов, отравлений, ожогов, других несчастных случаев и аварий, являющихся следствием несоблюдения технологического процесса, правил хранения и транспортировки, следует строго выполнять требования, изложенные в нормативно-технической документации на материалы (ТУ) и технологических инструкциях.

5.2. Особое внимание следует обратить на следующее:

5.2.1. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее производственное обучение и знающие химические и физические свойства применяемых компонентов и композиций, прошедшие инструктаж по технике безопасности и проверку знаний комиссией, назначенной приказом по предприятию.

5.2.2. Независимо от сдачи экзамена, каждый рабочий при допуске к работе должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполнения работ на данном объекте с соответствующей распиской в журнале по проведению инструктажа.

5.2.3. Все лица связанные с приготовлением полимерных композиций и выполнением работ с их применением, должны ежегодно проходить медицинский осмотр.

5.2.4. Запрещается оставлять оборудование, приспособления, оснастку, инструменты и материалы без надзора.

5.2.5. Перед началом работ на рабочих местах должны быть вывешены соответствующие разъясняющие и предупреждающие надписи.

5.2.6. Рабочие, занятые на работах должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, защитными очками, респираторами или противогазами.

5.2.7. Прием и хранение пищи следует осуществлять в  специально отведенных местах.

5.3.  Пожаро-  и взрывобезопасность

5.3.1.  Места проведения работ и окружающие их зоны должны соответствовать п.п. 14 и 16  "Правил пожарной безопасности в России".

5.3.2.  Зона обозначается знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76*.

    - На рабочем месте необходимо иметь следующие средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-89:

  - огнетушители ОП-5, ОХП-10 или огнетушители ОУ-5 (ОУ-8) ГОСТ 28130-89;

  - песок;

  - асбестовое одеяло.

В случае загорания составов тушить следует химической пеной,  углекислым газом, тонко распыленной водой, песком.

5.3.4. При работе с полимерными композициями в зимний период, загустевшие компоненты следует разогревать на водяной бане при температуре не более 50°С. Категорически запрещается разогревать компоненты на открытом огне. Запрещается приготовление композиций в кузове автомобиля.

    - Оборудование и оснастка для выполнения работ, светотехническое и вентиляционное оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

    - Для предотвращения самовозгорания запрещается хранение в производственных помещениях отходов, загрязненных композицией или компонентами. Отходы полимерной композиции или ее компонентов необходимо собирать в емкости или ящики, находящиеся вне производственных помещений или мест работы,  по согласованию с органами пожарного надзора. Емкости или ящики ежедневно освобождаются от отходов в специально отведенном для этого месте.

    - Перевозка компонентов полимерных композиций осуществляется в соответствии с правилами транспортирования ЛВЖ, пожароопасных и ядовитых веществ.

    - He допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов при помощи стального зубила и молотка. Необходимо вывинчивать пробки только специальным ключом.

    - Отпуск компонентов должен производиться руководителем работ  только по прямому назначению.

    - Персонал, занятый работами с полимерными композициями, должен уметь пользоваться средствами пожаротушения и содержать их в исправности.

## 5.4.  Защита от токсического воздействия композиций и их компонентов

5.4.1. Компоненты, входящие в состав полимерных композиций, имеют определенную токсичность (см. ТУ).

Персонал, занятый приготовлением и применением полимерных композиций должен знать токсические свойства компонентов и их смесей,  уметь правильно пользоваться индивидуальными и общими средствами защиты. Особое значение приобретает личная  гигиена рабочих.

5.4.2. Работы, связанные с приготовлением и нанесением  композиций, производить в средствах индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89: халате или  комбинезоне, обуви, прорезиненном фартуке, нарукавниках, косынке или шапочке, очках закрытого типа, перчатках (полиэтиленовых, наиритовых, резиновых).

Для защиты от воздействия органических растворителей, вместо перчаток допускается применять биологические перчатки, пасту ИЭР-1,  фурацилиновую пасту, пасту ПМ-1, Применять их рекомендуется 4-5 раз в смену. Небольшое количество (3-5 г) наливают  на ладонь, затем равномерно смазывают поверхность кожи и дают просохнуть 1-2 мин, до образования тонкой пленки.

Перед нанесением раствора руки должны быть чистыми и сухими. Во время работы мочить руки в воде нельзя, так как вода разрушает пленку.

После работы руки моют теплой водой с мылом и смазывают  жирным кремом.

5.4.3. Работы в замкнутых объемах производить только при непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляции с 15-кратным обменом воздуха и с использованием средств защиты органов дыхания: респиратор типа РУ-60М со съемными фильтрами типа  ФГП-310 в комплекте с защитными очками или фильтрующий противогаз гражданской обороны.

При работе в резервуарах необходимо использовать  изолирующие противогазы марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, PMП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. Для работающих  в противогазе в течение смены необходимо делать ежечасно 20-минутный  перерыв с выходом из рабочей зоны.

Для наблюдения за  работающими в замкнутом объеме должен выделяться специально проинструктированный рабочий, который осуществляет постоянный надзор до завершения работ.

5.4.4. Перед началом работы проверить исправность электрооборудования. При работах в замкнутых объемах разрешается применять  переносные светильники с напряжением 12 В  только во взрывобезопасном исполнении.

5.4.5. При попадании композиции или ее компонентов на открытые участки кожи необходимо частицы композиции удалить с кожи тампоном,  смоченным в этиловом спирте, а затем обязательно промыть этот участок кожи теплой водой с мылом.

5.4.6. Не допускать попадания композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз , при попадании композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз, следует немедленно промыть глаза 2%-ым  раствором двууглекислой соды, а затем обильно промыть проточной водой в течение 15 мин, и обязательно обратиться к врачу.

5.4.7. В случае отравления летучими компонентами следует немедленно выйти на свежий воздух и обратиться к врачу.

5.4.8. Для немедленного оказания первой  доврачебной помощи в месте, где проводятся работы с полимерными  композициями, необходимо иметь аптечку, в  набор которой должны входить следующие материалы:

- спирт этиловый     - ГОСТ 17299-78    - 200 г;

- этилцеллозоль     - ГОСТ 8313-88     -   50 г;

- глицерин	- ГОСТ.6824-76   -100г;

- 2% раствор двууглекислой соды- 500 г;

- мыло хозяйственное	- 500 г;

- бумажный или ватный тампон	 -  10шт

Обновление аптечки производить один раз в месяц.

Одновременно  с оказанием доврачебной помощи, при необходимости, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся непосредственно руководителю работ.

5.4.9. При каких-либо нарушениях технологического процесса, неисправности оборудования, отключении вентиляции или ухудшении   самочувствия работающих, работы следует немедленно прекратить, а работающих удалить из рабочей зоны.

5.4.10. Перед приемом пищи, курением, отправлением естественных надобностей обязательно снять спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и обтереть их салфеткой или полотенцем разового  использования.  Ежедневно после окончания работы необходимо принимать душ.

5.4.11. При проливе больших количеств композиции или ее компонентов  необходимо место пролива засыпать песком и собрать в емкость. Потом убрать согласно требованиям "Порядка накопления, транспортирования  и  захоронения токсичных промышленных отходов"  СНиП 3183.

5.4.12. Стирку спецодежды производит предприятие.  В условиях длительных  командировок (более 20 дней) допускается самостоятельная стирка  спецодежды в моющих сильных растворах.  Запрещается стирать спецодежду и мыть руки в легковоспламеняющихся жидкостях.

5.4.13. В рабочей зоне запрещается хранить продукты питания и верхнюю одежду.    Категорически запрещается распивать спиртные  напитки,  курить и принимать пищу.

5.4.14. Уборку производственных помещений и рабочих мест производить каждый день.

## 5.5.  Правила хранения компонентов

5.5.1.  Помещения для хранения компонентов должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарным инвентарем  согласно действующих норм.

    - В помещении должно быть  не  менее 2-х противогазов.

    - Температура хранения компонентов от -10°С до +30°С.

    - Все компоненты должны храниться в герметично  закрывающейся посуде, вдали  от источников тепла и защищены от попадания прямых солнечных лучей. He допускать контакта с окислителями и влагой.

    - В помещении,  где хранятся компоненты, запрещается приготовление композиций, хранение отходов и спецодежды.

    - Условия хранения компонентов  должны исключать доступ к ним посторонних лиц.

5.6. Экологическая безопасность

5.6.1. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять канистры с материалом,  другие горючие материалы внутри  зданий, а так же в противопожарных разрывах.

5.6.2. Композиции “Силор-Ультра” и “СИЛОР-УЛЬТРА-КМ” , горючие вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений, складов.

При разработке технологической карты использованы следующие материалы:

- СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, 1985

- СНиП П-26-76. Кровли. Нормы проектирования, 1976

- СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства, 1995

- СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве, 1989

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, 1994

- Защитная композиция «СИЛОР-УЛЬТРА» ТУ  5745-001-80773555-2007

- Защитная композиция  «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ» ТУ  5745-001-80773555-2007

- Покрытие защитное на основе композиций «СИЛОР-УЛЬТРА» и «СИЛОР-УЛЬТРА-КМ»

ТУ  5745-001-80773555-2007

###### Содержание технологической карты

I. Область применения                                                                                                                                                1

II. Технология и организация выполнения работ                                                                                                    1

Физико-механические характеристики                                                                                                                    5

Материально-технические ресурсы                                                                                                                         9

III.      Контроль качества выполненных работ                                                                                                      10

IV.     Технико-экономические показатели                                                                                                             11

Калькуляция затрат труда	                                                                                                                                       11

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях на 100 м2	                                                                 12

График производства работ  по восстановлению и устройству защитного покрытия

железобетонных конструкций с применением полимерной композиции “Силор-Ультра”                                         12

V. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность                                         	12

Общие положения	                                                                                                                                                        12

Пожаро -  и взрывобезопасность                                                                                                                            	13

Защита от токсического воздействия композиций и их компонентов	                                                                       14

Правила хранения компонентов	                                                                                                                               15

Экологическая безопасность	                                                                                                                     	16